|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | М | F | в пачке, шт |
| poln | Кирпич керамический полнотелый М-100 (Стройкерамика) | 100 | 35 | 270 |
| poln | Кирпич керамический полнотелый КОРПо М-125 (Чебоксарская Керамика) | 125 | 35 | 294 |
|  | Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой белый по 672 шт. (Новочебоксарский ЗСМ) | 175 | 35 | 672 |
| dsc03116_ok-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Дубенки МАГМА) | 175 | 100 | 420 |
| krasniy-kirpich1-1-300x300 | Кирпич керамический утолщенный КУЛПу М-150 (Дубенки) | 150 | 100 | 308 |
| калуга-солома-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 Ваниль (Дубенки МАГМА) | 150 | 100 | 420 |
| калуга-солома-300x300 | Кирпич керамический утолщенный КУЛПу М-150 Ваниль (Дубенки МАГМА) | 150 | 100 | 308 |
| korichnevyi_1_kor_krokodil_sm | Кирпич керамический одинарный "ШОКОЛАД" КОЛПу М-150 (Дубенки МАГМА)  | 150 | 100 | 420 |
| korichnevyi_1_kor_krokodil_sm | Кирпич керамический утолщенный "ШОКОЛАД" КУЛПу М-150 (Дубенки МАГМА)  | 150 | 100 | 308 |
| krasnij _1_kerma | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Керма) | 175 | 75 | 444 |
| krasnij_15_kerma | Кирпич керамический утолщеный КУЛПу М-150 (Керма) | 150 | 75 | 348 |
| krasnij _1_kerma | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-175 (Керма) Пшеничное Лето | 175 | 75 | 444 |
| geltyi_15_kerma | Кирпич керамический утолщеный КУЛПу М-150 (Керма) Пшеничное Лето | 175 | 75 | 348 |
| korichnevyi_1_kerma | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Керма) Коричневый | 150 | 75 | 444 |
| korichnevyi_15_kerma | Кирпич керамический утолщеный КУЛПу М-150 (Керма) Шоколад | 175 | 75 | 348 |
| korichnevyi_1_krokodil_sm | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Татарстан) крокодил.кожа | 150 | 50 | 384 |
| korichnevyi_1_krokodil_sm | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Татарстан) Дикий Камень | 150 | 50 | 384 |
| korichnevyi_1_kora_sm | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Татарстан) кора дуба | 150 | 50 | 384 |
| korichnevyi_1_kor_krokodil_sm | Кирпич керамический одинарный "ШОКОЛАД" КОЛПу М-150 (Татарстан) крокодил.кожа | 150 | 50 | 360 |
| korichnevyi_1_kor_krokodil_sm | Кирпич керамический одинарный "ШОКОЛАД" КОЛПу М-150 (Татарстан) Дикий Камень | 150 | 50 | 360 |
| калуга-солома-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Калуга) Солома | 150 | 50 | 480 |
| калуга-солома-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Калуга) Ваниль | 150 | 50 | 480 |
| korichnevyi_1_kora_sm | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Кирово-Чепецкий) Красный | 150 | 50 | 420 |
| korichnevyi_1_kora_sm | Кирпич керамический утолщенный КУЛПу М-150 (Кирово-Чепецкий) Красный | 150 | 50 | 308 |
| korichnevij_1_poch | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Кирово-Чепецкий) ШОКОЛАД | 150 | 50 | 420 |
| jkz_korich_odin-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Саранск) Коричневый | 150 | 100 | 540 |
| саранск-шоколад-300x300 | Кирпич керамический утолщеный КУЛПу М-150 (Саранск) Коричневый | 150 | 75 | 396 |
| 22_kluch_m125-150_soloma-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Татарстан) Светлая Солома | 150 | 50 | 364 |
| 22_kluch_m125-150_soloma-300x300 | Кирпич керамический утолщенный лицевой М-150 (Татарстан) Солома | 150 | 50 | 280 |
| jgrskslkst | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Железногорский) Солома | 150 | 75 | 480 |
| калуга-солома-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Павловский) Солома | 150 | 100 | 480 |
| 480e6ad7150def1a9f4a38f89a3607d4-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Павловский) Абрикос | 150 | 100 | 480 |
| 480e6ad7150def1a9f4a38f89a3607d4-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Павловский) Ваниль | 150 | 100 | 480 |
| белый-павловск-300x300 | Кирпич керамический одинарный КОЛПу М-150 (Павловский) Белый | 150 | 100 | 480 |
| sh4_kirpgora_sm | Кирпич шамотный ШБ-5 Богдановичи | - | - | 385 |
| sh4_kirpgora_sm | Кирпич шамотный ШБ-8 Богдановичи | - | - | 297 |
| ketra51 | Блок-51 510х250х219 | 100 | 50 | 48 |
| ketra44 | Блок-44 440х250х219 | 100 | 50 | 48 |
| ketra38 | Блок-38 380х250х219 | 100 | 50 | 60 |
| ketralight | Камень поризованный 2,1 НФ М-150 (Татарстан) | 150 |  | 192 |